TÜV

ProduCt service

Tüv product service gmbh – ridlerstraße 31 – D-80339 Mnichov                                                 Ridlerstraße 31

80339 1 München

Richter Spielgeräte GmbH						                  Tel.: +49 89 50084-0

Pan Norbert Rechler 							                  Fax: +49 89 50084-239

Vaše značka	  	Naše značka		 Linka		Fax 			Datum

Re-ms/24.6.99		IV CH-Da		184		239			1999-04-01

fdanner@tuvpa.com

Tvorba prasklin ve dřevě u hraček

Vážený pane,

Na Váš dotaz k tvorbě prasklin ve dřevě u hraček uvádíme následující:

Dřevo jako konstrukční materiál představuje  při posuzování kvůli své životnosti problém. V zásadě lze vycházet z toho, že nemusí být prováděna opatření proti zadření třísek hrajících si dětí. Teprve u zavěšených dřevěných prvků, u kterých se uvolní celé letokruhy, může dojít k nebezpečným poraněním.

Praskliny ve dřevě nejsou v normálním případě považovány jako nebezpečné. Ke snížení bezpečnosti dochází pouze v následujících případech:

- Průběžná praskliny příčného trámu u houpaček nebo lanových drah.

- Vyhnití jádra kvůli průniku vody v neimpregnovaných oblastech (většinou u ležícího dřeva).

V obou případech je z dlouhodobého hlediska ohrožena stabilita.

Protože se u prasklin ve dřevě jedná většinou o praskliny ve tvaru V, je nebezpečí uvíznutí prstů u příčných prvků minimální. Praskliny na svislých částech obecně žádné nebezpečí nepředstavují, i kdyby byl otvor na povrchu širší než 8 mm.

V žádném případě by se praskliny ve dřevě neměly ošetřovat trvale elastickými hmotami, protože pak se nemůže proniklá voda  vypařovat, čímž dochází ke zvýšenému riziku hniloby.

S přátelskými pozdravy

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

Dipl.-Ing. (FH) Franz Banner